5  ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ КОНЦЕТРАЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ С РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗАКОНА РАУЛЯ

5.1 Подробный анализ системы Fe – Cu.

Система Fe– Cu характеризуется положительным отклонением от закона Рауля.

5.1.1 Исходные данные к системе Fe – Cu.

В работе [16] на основе литературных и экспериментальных данных получены уравнения Крупновского для рассматриваемой системы, из которых выведены уравнения коэффициентов активности компонентов:

lg γCu=2919T−0,8707⋅1−xCu1,72,

(112)

lg γFe=2919T−0,8707⋅xFe1,72−2,38⋅xFe0,72+1,38.

(113)

По уравнениям (112) и (113) вычислены начальные исходные данные, которые приведены в таблице 3. По данным таблицы 3 построены рисунки 11 и 12.

5.1.2 Корректировка исходных данных

Из сравнения рисунков 11 и 12 видно, что расположение точек на рисунке 12, вычисленных по уравнению (113), в большей степени приближается к прямой линии, чем точки на рисунке 11.

Поэтому дальнейшему математическому анализу подвернем сначала термодинамические характеристики, относящиеся к железу, а затем, на их основании вычислим параметры меди.

Корректировка данных по железу. Обработаем данные таблицы 3 в соответствии с уравнением (106). Чтобы найти коэффициенты a и b, входящие в него, решим систему уравнений (111).

Рисунок 11 – Функция 
 . Пунктирная линия и точки  - по литературным данным. Сплошная линия  - вычисленная по уравнению (115)

1,3055

2,9955

Рисунок 12 – Функция 
 . Пунктирная линия и точки  - по литературным данным. Сплошная линия  - вычисленная по уравнения (114)

1,857

1,21

Таблица 3 –Исходные термодинамические характеристики компонентов в системе Fe – Cu.

| # Медь |  |  |  | ## Железо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xCu | Cu | aCu | Cu | XFe | Fe | aFe | Fe |
| 0,1 | 3,748 | 0,3748 | 1,6311 | 0,1 | 4,47 | 0,447 | 1,8488 |
| 0,2 | 2,9415 | 0,5883 | 1,6853 | 0,2 | 3,0095 | 0,6019 | 1,7215 |
| 0,3 | 2,3573 | 0,7072 | 1,75 | 0,3 | 2,228 | 0,6684 | 1,6349 |
| 0,4 | 1,9306 | 0,7722 | 1,8272 | 0,4 | 1,7582 | 0,7033 | 1,5676 |
| 0,5 | 1,6173 | 0,8086 | 1,9229 | 0,5 | 1,4592 | 0,7296 | 1,5116 |
| 0,6 | 1,3875 | 0,8325 | 2,0469 | 0,6 | 1,2637 | 0,7582 | 1,4626 |
| 0,7 | 1,221 | 0,8547 | 2,2186 | 0,7 | 1,136 | 0,7952 | 1,4168 |
| 0,8 | 1,1045 | 0,8836 | 2,4854 | 0,8 | 1,0561 | 0,8449 | 1,3652 |
| 0,9 | 1,0306 | 0,9276 | 3,0177 | 0,9 | 1,0129 | 0,9116 | 1,2806 |

Составим таблицу, подобную таблице 2, с необходимыми параметрами для решения этой системы уравнений.

Таблица 4 – Необходимые параметры для решения системы уравнений (111), относящиеся к характеристикам  железа.

| ## Численные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xFe | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 4,5 |
| xFe2 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,64 | 0,81 | 2,85 |
| ϕFe | 1,8488 | 1,7215 | 1,6349 | 1,5676 | 1,5116 | 1,4626 | 1,4168 | 1,3652 | 1,2806 | 13,8096 |
| xFe⋅ϕFe | 0,185 | 0,3443 | 0,4905 | 0,627 | 07558 | 0,8776 | 0,9918 | 1,0922 | 1,1525 | 6,5166 |

### Подставляя эти параметры в систему уравнений (111) получаем:

2,85⋅a+4,5⋅b=6,51664,5⋅а+9⋅b=13,8096

a+1,5789⋅b=2,2865а+2⋅b=3,06880,4211⋅b=0,7823

b=0,78230,4211=1,8578;           а=3,0688−2⋅1,8578=−0,6468

Следовательно, уравнение (106) для железа будет выглядеть так:

ϕFe=−0,6468⋅xFe+1,8575

(114)

Из него видно, что при xFe=0: ϕFe(0)=1,8575, а при xFe=1: ϕFe(1)=1,2107.

Корректировка данных по меди. Для меди ход решения будет аналогичным, поэтому запишем лишь конечное выражение, с учетом найденных коэффициентов а и b:

ϕCu=lnγCu(1−xCu)2=1,69⋅xCu+1,3055

(115)

из которого следует, что ϕCu(0)=1,3055,   ϕCu(1)=2,9955.

Значения αCu и βCu определим из уравнений (102) и (103):

αCu=−0,2647;     βCu=0,236

Линейные зависимости, в соответствии с уравнениями (114) и (115), изображены на рисунках 12 и 11 соответственно. В таблице 5 приведены  скорректированные исходные данные по aFe, а также некоторым другим характеристикам.

Таблица 5 – Скорректированные исходные  термодинамические характеристики для железа.

| xFe | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 1,793 | 1,728 | 1,663 | 1,599 | 1,534 | 1,469 | 1,405 | 1,340 | 1,275 |
| lnFe | 1,452 | 1,106 | 0,815 | 0,576 | 0,384 | 0,235 | 0,126 | 0,054 | 0,013 |
| Fe | 4,272 | 3,022 | 2,259 | 1,778 | 1,467 | 1,265 | 1,135 | 1,055 | 1,013 |
| aFe | 0,427 | 0,604 | 0,678 | 0,711 | 0,734 | 0,759 | 0,794 | 0,844 | 0,916 |

По данным таблицы 5 построен рисунок 13.

Рисунок 13 – Активность железа в системе Fe – Cu по скорректированным данным при Т=1873 К

SFe

5.1.3 Вычисление значений Аi, Bi, ΔHi∞ и ΔSiизб.∞.

Железо. Как было сказано выше, ϕFe(0)=1,8575 ; ϕFe(1)=1,2107. Значение величин  AFe и BFe  найдем из уравнения (98).

При xFe=0 имеем: ϕFe(0)=AFe−BFe.

При xFe=1 имеем: ϕFe(1)=AFe1+αFe−BFe1+βFe.

Вычислим:

cFe= 11+αFe=11+0,3391=0,74677dFe=11+βFe=11−0,1967=1,24486

Тогда:

(116)

1,8575=AFe−BFe1,2107=0,74677⋅AFe−1,24486⋅BFe

Решая систему уравнений (116), находим:  AFe=2,2117;  BFe=0,3542.

ΔHFe∞=AFe⋅R⋅T=2,2117⋅8,317⋅1873=34441  Джг-ат⋅К,

ΔSFeизб.∞=B⋅R=0,35⋅8,314=2,9448  Джг-ат⋅К.

Медь. Зная характеристики железа в растворе Fe – Cu, вычислим термодинамические функции меди.

ACu=AFe⋅ln(1+αFe)αFe=2,2117⋅ln(1+0,3391)0,3391=1,9045;BCu=BFe⋅ln(1+βFe)βFe=0,3542⋅ln(1−0,1967)−0,1967=0,3944;ΔHCu.∞=ACu⋅R⋅Т=1,9045⋅8,314⋅1873=29657Джг−ат;ΔSCuизб.∞=BCu⋅R=0,3944⋅8,314=3,279Джг−ат⋅К.

Окончательные результаты термодинамического анализа системы Fe – Cu приведены в таблицах 6 и 7.

Вывод: показана применимость концентрационных уравнений для нахождения термодинамических характеристик растворов с отрицательным отклонением от идеальности.

5.2  Подробный анализ системы Fe – Si.

Расплав Fe – Si представляет собой типичный пример системы с отрицательным отклонением от закона Рауля.

5.2.1 Исходные данные.

Исходные данные по активности компонентов в расплаве Fe – Si при Т=1873 К приведены в таблице 8. Все расчеты выполнены по данным для кремния.

| Таблица 6 – Термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Cu при Т=1873 К. Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | 1,8575 | 1,778 | 1,703 | 1,631 | 1,563 | 1,498 | 1,436 | 1,377 | 1,319 | 1,264 | 1,2107 |
| lnγFe | 1,8575 | 1,440 | 1,01 | 0,799 | 0,563 | 0,375 | 0,230 | 0,124 | 0,053 | 0,013 | 0,0 |
| γFe | 6,408 | 4,221 | 2,973 | 2,224 | 1,755 | 1,454 | 1,258 | 1,132 | 1,054 | 1,013 | 1,0 |
| aFe | 0,0 | 0,422 | 0,595 | 0,667 | 0,702 | 0,727 | 0,755 | 0,792 | 0,843 | 0,911 | 1,0 |
| ΔHFe,кДжг−ат. | 34441 | 26982 | 20642 | 15318 | 10918 | 7362 | 4579 | 2505 | 1084 | 264 | 0 |
| ΔSFeИзб.,Джг−ат.⋅К | 2,9448 | 2,433 | 1,962 | 1,533 | 1,151 | 0,817 | 0,534 | 0,307 | 0,14 | 0,036 | 0,0 |

Таблица 7 – Термодинамические характеристики меди в расплаве Fe – Cu при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация меди в расплаве - xCu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕСu | 1,51 | 1,571 | 1,634 | 1,7 | 1,77 | 1,842 | 1,919 | 1,999 | 2,084 | 2,175 | 2,271 |
| lnγCu | 1,51 | 1,272 | 1,046 | 0,833 | 0,637 | 0,461 | 0,307 | 0,18 | 0,083 | 0,022 | 0,0 |
| γCu | 4,527 | 3,57 | 2,846 | 2,301 | 1,891 | 1,585 | 1,359 | 1,197 | 1,087 | 1,022 | 1,0 |
| aCu | 0,0 | 0,357 | 0,569 | 0,69 | 0,756 | 0,792 | 0,816 | 0,838 | 0,87 | 0,92 | 1,0 |
| ΔHCu,кДжг−ат. | 29657 | 24675 | 20041 | 15785 | 11941 | 8545 | 5641 | 3276 | 1505 | 389 | 0 |
| ΔSCuизб.,Джг−ат.⋅К | 3,279 | 2,595 | 2,004 | 1,5 | 1,079 | 0,733 | 0,46 | 0,253 | 0,11 | 0,027 | 0,0 |

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Рисунок 14 – Активности железа и меди в расплаве Fe – Cu при Т=1873 К

ai

aCu

xi

aFe

Рисунок 15 – Поведение функций Fe и  Cu  в расплаве Fe – Cu при Т=1873 К.

xi

i

Fe

Cu

| Лит. источник | [7] |  | [10] |  | [11] |  | [12] |  | [13] |  | [14] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xSi | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe |
| 0,1 | 0,0008 | 0,823 | 0,002 | 0,835 | 0,009 | 0,820 | 0,0010 | 0,8600 | 0,0008 | 0,8100 | 0,0010 | 0,8590 |
| 0,2 | 0,0083 | 0,556 | 0,009 | 0,600 | 0,026 | 0,608 | 0,0510 | 0,6489 | 0,0043 | 0,6650 | 0,0045 | 0,6650 |
| 0,3 | 0,0300 | 0,363 | 0,031 | 0,361 | 0,076 | 0,448 | 0,0198 | 0,4047 | 0,0250 | 0,4030 | 0,0193 | 0,4320 |
| 0,4 | 0,0800 | 0,213 | 0,083 | 0,160 | 0,164 | 0,264 | 0,0669 | 0,2030 | 0,0900 | 0,1900 | 0,0481 | 0,2130 |
| 0,5 | 0,1900 | 0,106 | 0,197 | 0,062 | 0,285 | 0,137 | 0,1779 | 0,0858 | 0,2340 | 0,0930 | 0,1620 | 0,0953 |
| 0,6 | 0,4150 | 0,040 | 0,427 | 0,027 | 0,426 | 0,056 | 0,3570 | 0,0344 | 0,4550 | 0,0450 | 0,3780 | 0,0344 |
| 0,7 | 0,6440 | 0,018 | 0,623 | 0,011 | 0,525 | 0,033 | 0,5567 | 0,0142 | 0,6240 | 0,0190 | 0,5820 | 0,0147 |
| 0,8 | 0,7800 | 0,010 | 0,745 | 0,005 | 0,624 | 0,022 | 0,7379 | 0,0058 | 0,7700 | 0,0070 | 0,7300 | 0,0074 |
| 0,9 | 0,8970 | 0,005 | 0,882 | 0,002 | 0,830 | 0,010 | 0,8890 | 0,0020 | 0,8850 | 0,0019 | 0,8790 | 0,0032 |

Таблица  8 - Активности компонентов в расплаве Fe – Si при Т=1873 К.

| Лит. источник | [17] |  | [18] |  | [19] |  | [21] |  | [22] |  | [23] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xSi | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe | aSi | aFe |
| 0,1 | 0,00102 | 0,8795 | 0,00098 | - | 0,00115 | 0,8350 | 0,002 | 0,850 | 0,00158 | 0,8210 | 0,00006 | - |
| 0,2 | 0,00324 | 0,7130 | 0,00300 | - | 0,00716 | 0,3083 | 0,008 | 0,600 | 0,01000 | 0,6069 | 0,00040 | - |
| 0,3 | 0,01850 | 0,3936 | 0,01740 | - | 0,02763 | 0,3891 | 0,025 | 0,320 | 0,02860 | 0,3847 | 0,00189 | - |
| 0,4 | 0,11270 | 0,1542 | 0,10900 | - | 0,08300 | 0,2154 | 0,125 | 0,130 | 0,06050 | 0,1691 | 0,01004 | - |
| 0,5 | 0,34590 | 0,0601 | 0,34400 | - | 0,20330 | 0,1033 | 0,347 | 0,060 | 0,15450 | 0,0706 | 0,05250 | - |
| 0,6 | 0,51070 | 0,0382 | 0,50500 | - | 0,40490 | 0,0447 | 0,488 | 0,040 | 0,37860 | 0,0365 | 0,19400 | - |
| 0,7 | 0,62390 | 0,0267 | 0,63100 | - | 0,64000 | 0,0192 | 0,630 | 0,025 | 0,59580 | 0,0244 | 0,45100 | - |
| 0,8 | 0,74660 | 0,0155 | 0,74000 | - | 0,77370 | 0,0095 | 0,750 | 0,018 | 0,72960 | 0,0121 | 0,71700 | - |
| 0,9 | 0,87950 | 0,0060 | 0,88000 | - | 0,89060 | 0,0057 | 0,870 | 0,005 | 0,85950 | 0,0050 | 0,86600 | - |

Продолжение таблицы 8.

Термодинамические характеристики для железа получены путем вычислений, исходя из соответствующих характеристик кремния, по формулам, приведенным здесь ранее.

Для вычисления термодинамических характеристик используем основное уравнение (98).

В таблице 9 приведены значения функции ϕSi, вычисленные по данным таблицы 8. На рисунках (16 – 27) представлены графики этой функции, построенные по данным таблицы 9. Точки, взятые на графике в «кружок», при дальнейшей математической обработке не учитывались.

5.2.2 Математическая обработка исходных литературных данных

Математическую обработку данных таблицы 9 производим в соответствии с уравнением (106) по методу наименьших квадратов. Требуется подобрать значения коэффициентов а и b в линейной функции, отображающей экспериментальные данные, приведенные в таблице 9 и на рисунках (16 – 27).

Проведенный  анализ показал, что все рассматриваемые системы могут быть описаны  уравнением:

ϕSi=lnγSi(1−xSi)2≃ϕSi(0)⋅(1−xSi)=ϕSi(0)⋅xFe

(116)

Вычисленные значения ϕSi(0) приведены в таблице 10. На рисунках (16 – 27) пунктирными линиями нанесены значения ϕSi=f(xSi)  в соответствии с уравнением (120). Как следует из уравнения (116), значение функции ϕSi при xSi=1 равно нулю. Следовательно, основным критерием отбора наиболее достоверных данных из рассматриваемых литературных источников является величина ϕSi(0).

Из таблицы 10 видно, что данные  [23]  явно выпадают из общего ряда данных, поэтому в дальнейших расчетах мы их не учитываем.

Считая величину ϕSi(0) случайной, для следующего этапа отбора исходных данных, построим гистограмму (см. рисунок 28).

Таблица 9 – Значения ϕSiпо данным литературных источников

| лит. источник | значение концентрации Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| [7] | -5,961 | -4,972 | -4,699 | -4,471 | -3,870 | -2,304 | -0,926 | -0,633 | -0,334 |
| [10] | -4,830 | -4,845 | -4,632 | -4,368 | -3,726 | -1,126 | -1,295 | -1,781 | -2,020 |
| [11] | -2,973 | -3,188 | -2,802 | -2,477 | -2,248 | -2,141 | -3,196 | -6,212 | -8,097 |
| [12] | -5,568 | -5,733 | -5,547 | -4,967 | -4,134 | -3,245 | -2,545 | -2,020 | -1,230 |
| [13] | -5,960 | -6,000 | -5,070 | -4,140 | -2,890 | -1,730 | -1,280 | -0,950 | -1,700 |
| [14] | -5,658 | -5,928 | -5,599 | -5,884 | -4,508 | -2,888 | -2,051 | -2,289 | -2,361 |
| [17] | -5,661 | -6,442 | -5,686 | -3,519 | -1,474 | -1,007 | -1,279 | -1,727 | -2,304 |
| [18] | -5,710 | -6,550 | -5,810 | -3,610 | -1,500 | -1,080 | -1,150 | -1,950 | -2,250 |
| [19] | -5,513 | -5,203 | -4,867 | -4,368 | -3,600 | -2,458 | -0,996 | -0,836 | -1,050 |
| [21] | -1,711 | -4,681 | -5,071 | -3,231 | -1,461 | -1,291 | -1,171 | -1,613 | -3,390 |
| [22] | -5,121 | -4,681 | -4,797 | -5,247 | -4,698 | -2,871 | -1,791 | -2,303 | -4,604 |
| [23] | -9,159 | -9,710 | -10,341 | -10,236 | -9,015 | -7,057 | -4,885 | -2,738 | -3,851 |

Авторы:

Сюй-Цзэн-Цзи,

А.Ю.Поляков,

А.М.Самарин.

Рисунок 17 – Зависимость 
 по данным [10]

Авторы:

В.С.Судавцова,

Г.И.Баталин

Рисунок 16 – Зависимость 
 по данным [7]

Авторы:

И.А.Новохатский,

М.И.Еремина,

Б.Ф.Белов

Рисунок 18 – Зависимость 
 по данным [11]

Авторы:

М.С.Петрушевский,

П.В.Гельд

Рисунок 19 – Зависимость 
 по данным [12]

Рисунок 20 – Зависимость 
 по данным [14]

Авторы:

И.Т.Срывалин,

О.А.Есин.

Авторы:

E.T.Turdogan,

P.Yriveson,

J.F.Beisler

Рисунок 21 – Зависимость 
 по данным [13]

Авторы:

K.Sanbongi,

M.Ohtani

Рисунок 22 – Зависимость 
 по данным [17]

Автор:

И.С.Куликов

Рисунок 23  – Зависимость 
 по данным [18]

Рисунок 25 – Зависимость 
 по данным [21]

Авторы:

Д.Ф.Эллиот,

М.Глейзер,

В.Рамакришна.

Рисунок 26 – Зависимость 
 по данным [22]

Авторы:

F.Korber,

W.Oelsen.

Авторы:

В.С.Судавцова,

Г.И.Баталин,

В.И.Ульянов

Рисунок 24 – Зависимость 
 по данным [19]

Авторы:

С.И.Хитрик,

С.Т.Ростовцев,

Б.И.Емлин и др.

Рисунок 27 – Зависимость 
 по данным [23]

/

Таблица 10 – Значения ϕSi(0), вычисленные по уравнению (116)

| Литературный источник | Значение ϕSi(0) | Литературный источник | Значение ϕSi(0) |
| --- | --- | --- | --- |
| [7] | -6,530 | [17] | -6,470 |
| [10] | -6,086 | [18] | -6,580 |
| [11] | -4,147 | [19] | -6,493 |
| [12] | -7,409 | [21] | -5,495 |
| [13] | -6,694 | [22] | -6,815 |
| [14] | -7,720 | [23] | -13,639 |

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

N

3

2

1

[10]

[21]

[11]

[22]

[14]

[12]

[7], [13], [18]

[19]

[17]

Рисунок 28 – Диаграмма распределения 
.

На этой гистограмме по оси абсцисс представлен диапазон значений величины  ϕSi(0) с интервалом 0,25. По оси ординат мы откладываем N – число попаданий значений ϕSi(0) разных исследователей в каждый интервал. На основании гистограммы исключаем из рассмотрения данные следующих литературных источников: [10], [11], [12], [14], [21], [22] и [23]. Дальнейшему анализу подвергнем данные из [7], [13], [17], [18] и [19].

Вычислим значение  ϕSi(0) в соответствии с уравнением (116) по средним значениям аSi (таблица 11) методом наименьших квадратов.

Рисунок 29 – Диаграмма распределения 
 при различных концентрациях кремния в расплаве.

xi

Имеем:

ϕSi=ϕSi(0)⋅xFe

Требуется определить  ϕSi(0) при известных ϕSi и xFe. В соответствии с методом наименьших квадратов запишем:

i=1nϕSi−ϕSi(0)⋅xFe2=min

(117)

∂ϕSi(0)⋅xFe∂ϕSi(0)=xFe

i=1nϕSi−ϕSi(0)⋅xFe=0

i=1nxFe⋅ϕSi−ϕSi(0)i=1nxFe2=0

Откуда:

ϕSi(0)=i=1nxFe⋅ϕSii=1nxFe2

(118)

| Литератур. источник | aSi | Концентрация кремния в расплаве xSi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| [7] | a[7] | 0,00080 | 0,00830 | 0,03000 | 0,0800 | 0,1900 | 0,4150 | 0,6640 | 0,7800 | 0,8970 |
| [13] | a[10] | 0,00080 | 0,00430 | 0,02500 | 0,0900 | 0,2340 | 0,4550 | 0,6240 | 0,7700 | 0,8850 |
| [17] | a[12] | 0,00102 | 0,00324 | 0,01850 | 0,1127 | 0,3459 | 0,5107 | 0,6239 | 0,7466 | 0,8795 |
| [18] | a[11] | 0,00100 | 0,00300 | 0,01740 | 0,1090 | 0,3440 | 0,5050 | 0,6310 | 0,7400 | 0,8800 |
| [19] | a[8] | 0,00115 | 0,00716 | 0,02763 | 0,0830 | 0,2033 | 0,4049 | 0,6400 | 0,7737 | 0,8906 |
| Средняя aSi |  | 0,00095 | 0,00520 | 0,02370 | 0,0949 | 0,2634 | 0,4581 | 0,6366 | 0,7621 | 0,8864 |
| Si |  | 0,00950 | 0,00260 | 0,07900 | 0,2370 | 0,5270 | 0,7630 | 0,9090 | 0,9530 | 0,9850 |
| lnSi |  | -4,65600 | -3,65000 | -2,53800 | -1,4390 | -0,6410 | -0,2700 | -0,0950 | -0,0490 | -0,0150 |
| Si |  | -5,71900 | -5,70300 | -5,18000 | -3,9960 | -2,5640 | -1,6870 | -1,0550 | -1,2130 | -1,5230 |

Таблица 11 – Активность кремния в выделенных работах, среднее её значение и некоторые другие термодинамические характеристики кремния в расплаве.

По образцу таблицы 2 строим таблицу с исходными данными для вычисления  ϕSi(0):

Таблица 12 – Исходные данные для вычисления по уравнению (118)

| Численные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xFe | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 4,5 |
| xFe2 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,64 | 0,81 | 2,85 |
| ϕSi | -1,523 | -1,213 | -1,055 | -1,687 | -2,564 | -3,996 | -5,18 | -5,703 | -5,719 | - - - |
| xFe⋅ϕSi | -0,1523 | -0,2426 | -0,3165 | -0,6748 | -1,282 | -2,3976 | -3,626 | -4,5624 | -5,1471 | -18,4623 |

По данным таблицы 12 в соответствии с выражением (118) вычислены значения ϕSi(0) :

ϕSi(0)=−18,46232,85=−6,478

(119)

Теперь уравнение (116) можно записать в следующем виде:

ϕSi=lnγSi(1−xSi)2≃−6,478⋅(1−xSi)

(120)

Значение ϕSi, вычисленное по уравнению (120) нанесены на рисунок 29.

В соответствии с уравнением (120), можно вычислить значения аSi, т.е. скорректировать (см. таблицу 13) исходные литературные данные, представленные ранее, в таблице 11.

5.2.3 Вычисление значений Аi, Bi, ΔHi∞ и ΔSiизб.∞.

Термодинамические характеристики кремния

Термодинамические характеристики кремния вычислены из системы четырех уравнений  типа (98) методом наименьших квадратов. В результате получено (при хSi 0):

| αSi=0,5233 | βSi=−0,3943 |
| --- | --- |

| # Функция | Концентрация кремния в расплаве - xSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Si | -6,478 | -5,8110 | -5,1650 | -4,5200 | -3,8740 | -3,228 | -2,583 | -1,937 | -1,291 | -0,646 | 0,0 |
| lnSi | -6,478 | -4,7070 | -3,3060 | -2,2150 | -1,3950 | -0,807 | -0,413 | -0,174 | -0,052 | -0,006 | 0 |
| Si | 0,0015 | 0,0090 | 0,0370 | 0,1090 | 0,2480 | 0,446 | 0,662 | 0,840 | 0,950 | 0,994 | 1 |
| aSi | 0,0000 | 0,0009 | 0,0073 | 0,0328 | 0,0992 | 0,223 | 0,397 | 0,588 | 0,760 | 0,894 | 1 |

Таблица 13 –Исходные данные, скорректированные в соответствии с уравнением (120).

| ASi=−10,755 | BSi=−4,277 |
| --- | --- |
| ΔHSi∞=−167,48кДжг−ат | ΔSSiИзб.∞=−35,559Джг−ат.⋅К |

Термодинамические характеристики кремния при других его концентрациях рассчитываются аналогичным образом и приведены в таблице 14. Для сравнения в этой таблице даны, также, усредненные  литературные данные характеристик ϕSiлитер.и aSiлитер..

Термодинамические характеристики железа.

Значения коэффициентов αFe и βFe находим из уравнения:

ln[1+αSi(βSi)]αSi(βSi)=αFe(βFe)ln[1+αFe(βFe)]

(121)

Получено: αFe=−0,3637,  βFe=0,587.

Величины ΔHFe∞ и ΔSSiизб.∞ определяем из выражений:

ΔHFe∞=ΔHSi∞⋅ln(1+αSi)αSi

(122)

ΔSFeизб.∞=ΔSSiизб.∞⋅ln(1+βSi)βSi

(123)

Они равны: ΔHFe∞=−134,7кДжг−ат.  и  ΔSFeизб.∞=−45,215Джг−ат.   .

Отсюда вычисляются коэффициенты AFe и BFe:

AFe= -8,65,  		BFe= -5,438.

В таблице 14 представлены значения активности железа в расплаве Fe – Si, по данным разных авторов, а также среднее её значение и значение функции Fe .

Таблица 14 – Активность железа в выделенных работах, среднее её значение и некоторые другие термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Si.

| Литератур. источник | aFe | Концентрация кремния в расплаве xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| [7] | a[7] | 0,00080 | 0,00830 | 0,03000 | 0,0800 | 0,1900 | 0,4150 | 0,6640 | 0,7800 | 0,8970 |
| [13] | a[10] | 0,00080 | 0,00430 | 0,02500 | 0,0900 | 0,2340 | 0,4550 | 0,6240 | 0,7700 | 0,8850 |
| [17] | a[12] | 0,00102 | 0,00324 | 0,01850 | 0,1127 | 0,3459 | 0,5107 | 0,6239 | 0,7466 | 0,8795 |
| [18] | a[11] | 0,00100 | 0,00300 | 0,01740 | 0,1090 | 0,3440 | 0,5050 | 0,6310 | 0,7400 | 0,8800 |
| [19] | a[8] | 0,00115 | 0,00716 | 0,02763 | 0,0830 | 0,2033 | 0,4049 | 0,6400 | 0,7737 | 0,8906 |
| Средняя aFe |  | 0,00095 | 0,00520 | 0,02370 | 0,0949 | 0,2634 | 0,4581 | 0,6366 | 0,7621 | 0,8864 |
| Fe |  | 0,00950 | 0,00260 | 0,07900 | 0,2370 | 0,5270 | 0,7630 | 0,9090 | 0,9530 | 0,9850 |
| lnFe |  | -4,65600 | -3,65000 | -2,53800 | -1,4390 | -0,6410 | -0,2700 | -0,0950 | -0,0490 | -0,0150 |
| Fe |  | -5,71900 | -5,70300 | -5,18000 | -3,9960 | -2,5640 | -1,6870 | -1,0550 | -1,2130 | -1,5230 |

Для сравнения литературных данных и полученных нами значений Fe,  aSi,  ΔHFe∞ ,  ΔSFeизб.∞ сведем их в таблицу 16.

По данным таблиц 15 и 16  построены рисунки 30 и 31.

Вывод: Рассмотрена возможность применения концентрационных уравнений для растворов с отрицательным отклонением от идеальности.

| Функция | Концентрация кремния в расплаве - xSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕSi | -6,4870 | -5,81100 | -5,1650 | -4,5200 | -3,8740 | -3,2280 | -2,5830 | -1,9370 | -1,2910 | -0,6460 | 0,0 |
| lnγSi | -6,4780 | -4,70700 | -3,3060 | -2,2150 | -1,3950 | -0,8070 | -0,4130 | -0,1740 | -0,0520 | -0,0060 | 0,0 |
| γSi | 0,0015 | 0,00900 | 0,0370 | 0,1090 | 0,2480 | 0,4460 | 0,6620 | 0,8400 | 0,9500 | 0,9940 | 1,0 |
| aSi | 0,0000 | 0,00090 | 0,0073 | 0,0328 | 0,0992 | 0,2230 | 0,3970 | 0,5880 | 0,7600 | 0,8940 | 1,0 |
| ΔHSi,кДжг−ат. | -167,4800 | -128,91000 | -97,0300 | -70,9300 | -49,8600 | -33,1900 | -20,390 | -11,030 | -4,7200 | -1,1400 | 0,0 |
| ΔSSiИзб.,Джг−ат.⋅К | -35,5600 | -29,98000 | -24,7100 | -19,7600 | -15,2000 | -11,0700 | -7,4500 | -4,4200 | -2,0800 | -0,5500 | 0,0 |
| γSiлитер. | - - - - | -5,71900 | -5,7030 | -5,1800 | -3,9960 | -2,5640 | -1,6870 | -1,0550 | -1,2130 | -1,5230 | - - - |
| аSiлитер. | 0,0000 | 0,00095 | 0,0052 | 0,0237 | 0,0949 | 0,2634 | 0,4581 | 0,6366 | 0,7621 | 0,8864 | 1,0 |

Таблица 15 – Основные термодинамические характеристики кремния в расплаве Fe – Si  при  Т=1873 К.

Таблица 16 – Основные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Si  при  Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | -3,2120 | -3,8400 | -4,4620 | -5,0860 | -5,7190 | -6,3690 | -7,0430 | -7,7500 | -8,4990 | -9,3010 | -10,168 |
| lnγFe | -3,2120 | -3,1100 | -2,8560 | -2,4920 | -2,0590 | -1,5920 | -1,1270 | -0,6975 | -0,3400 | -0,0930 | 0,000 |
| γFe | -0,0403 | 0,0446 | 0,0575 | 0,0827 | 0,1276 | 0,2035 | 0,3240 | 0,4978 | 0,7118 | 0,9112 | 1,000 |
| aFe | 0,0000 | 0,0045 | 0,0115 | 0,0248 | 0,0510 | 0,1017 | 0,1944 | 0,3485 | 0,5694 | 0,8201 | 1,000 |
| ΔHFe,кДжг−ат. | -134,700 | -113,22 | -92,9700 | -74,0900 | -56,7500 | -41,1600 | -27,5700 | -16,260 | -7,6000 | -2,0000 | 0,000 |
| ΔSFeИзб.,Джг−ат.⋅К | -42,2100 | -34,590 | -25,9000 | -18,8400 | -13,1800 | -8,7400 | -5,3500 | -2,8800 | -1,2300 | -0,3000 | 0,000 |
| γFeлитер. | --- | -3,7850 | -4,6050 | -5,4560 | -5,2610 | -6,8330 | -7,0860 | -6,5790 | -5,7510 | -7,2690 | --- |
| аFeлитер. | 0,0000 | 0,0047 | 0,0105 | 0,0207 | 0,0420 | 0,0906 | 0,1931 | 0,3872 | 0,6356 | 0,8369 | 1,000 |

Рисунок 31 – Активность компонента в расплаве Fe – Si при Т=1873 К.

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рисунок 30 – Значения функции 
 и 
.

5.3 Система W – Pd

Данная система характеризуется знакопеременным отклонением от закона Рауля для палладия.

5.3.1 Исходные данные.

В работе [20] активность вольфрама вычислялась по давлению его паров над расплавом по методу Кнудсена [3], активность вольфрама определялась графическим интегрированием уравнения Гиббса – Дюгема. В основу вычисления термодинамических характеристик палладия были положены данные по активности вольфрама.

Таблица 17 –  Исходные данные для системы W – Pd при 1973 К  [20].

| ## Вольфрам |  |  |  | # Палладий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xW | aW | W | W | xPd | aPd | Pd | Pd |
| 0,1 | 0,05 | 0,5 | -0,8557 | 0,1 | 0,06 | 0,6 | -0,6306 |
| 0,2 | 0,11 | 0,55 | -0,9341 | 0,2 | 0,12 | 0,6 | -0,7982 |
| 0,3 | 0,17 | 0,5667 | -1,1592 | 0,3 | 0,23 | 0,7667 | -0,5423 |
| 0,4 | 0,23 | 0,576 | -1,5372 | 0,4 | 0,36 | 0,9 | -0,2927 |
| 0,5 | 0,31 | 0,62 | -1,9121 | 0,5 | 0,50 | 1,0 | 0,00 |
| 0,6 | 0,39 | 0,65 | -2,6924 | 0,6 | 0,67 | 1,1167 | 0,6897 |
| 0,7 | 0,50 | 0,7143 | -3,7386 | 0,7 | 0,78 | 1,1143 | 1,2024 |
| 0,8 | 0,63 | 0,7875 | -5,9723 | 0,8 | 0,87 | 1,0875 | 2,097 |
| 0,9 | 0,873 | 0,97 | -3,0459 | 0,9 | 0,918 | 1,02 | 1,9803 |

Суть метода Кнудсена в конечном счете сводится к определению убыли массы расплава, вследствие испарения вещества в вакууме. При использовании этого метода исследуемый расплав помещают в сосуд, в крышке которого имеется маленькое отверстие с точно измеренной площадью. Убыль массы вещества Δm связано с истечением (эффузией) его через отверстие при постоянной разности между давлением насыщенного пара металла при температуре Р опыта и остаточным давлением при вакуумировании Рост , пропорциональна времени τ и площади отверстия S.  Если Р>>Рост. , то можно записать:

P=ΔmS⋅τ⋅α2π⋅R⋅TM

(124)

здесь α- коэффициент испарения, учитывающий прежде всего состояние поверхности;

М – молекулярный вес испаряющегося металла.

Уравнение (124) известно как классическая формула Кнудсена и выведено на основании молекулярно – кинетической теории при следующих допущениях:

- отсутствуют столкновения молекул  между собой как в объеме эффузионной камеры, так и в области  эффузионного отверстия;

- длина свободного пробега частицы велика по сравнению с размерами эффузионного отверстия;

- все атомы, попавшие в эффузионное отверстие, проходят через него, не изменяя направления движения, так как края отверстия бесконечно тонки.

Первые два условия обычно выполняются, если давление пара не превышает 1,3 – 13,3 Па, а радиус отверстия не более 1 мм.

По исходным данным построим графики функций ϕW и ϕPd (рисунки 32 и 33). На этих же рисунках проведены прямые линии, полученные путем обработки первичных литературных данных в соответствии с уравнением прямой.

5.3.2 Корректировка исходных данных.

Приведем вычисление коэффициентов в уравнении прямой для вольфрама (таблица 18).

Таблица 18 – Необходимые параметры для вычисления коэффициентов в уравнении прямой для функции ϕW.

| ## Численные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xW | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 4,5 |
| xW2 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,64 | 0,81 | 2,85 |
| ϕW | -0,8557 | -0,9341 | -1,1592 | -1,5372 | -1,9121 | -2,6924 | -3,7386 | -5,9723 | -3,0459 | -21,8475 |
| xW⋅ϕW | -0,0856 | -0,1868 | -0,3478 | -0,6149 | -0,956 | -1,6154 | -2,617 | -4,7778 | -2,7413 | -13,9426 |

Рисунок 32 – Функция 
 в расплаве W – Pd.

0,0881

-4,98

Рисунок 33 – Функция 
 в расплаве W – Pd.

-1,83

2,523

Вычисления:

2,85⋅a+4,5⋅b=−13,94264,5⋅a+9⋅b=−21,8475

a+1,5789⋅b=−4,8927a+2⋅b=−4,8550,4211⋅b=0,0371

b=0,03710,4211=0,0881 ;        a=−4,8921−2⋅0,0881=−5,0683.

Таким образом, для функции ϕW получено выражение:

ϕW=lnγW(1-xW)2=−5,0683⋅xW+0,0881

(125)

Уравнение для ϕPd, полученное аналогичным образом имеет вид:

ϕPd=lnγPd(1-xPd)2=4,3527⋅xPd−1,83.

(126)

Исходные данные, скорректированные в соответствии с уравнением (125) приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Скорректированные исходные данные для вольфрама.

| xW | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕW | -0,4183 | -0,9256 | -1,422 | -1,939 | -2,446 | -2,953 | -3,46 | -3,997 | -4,473 |
| aW | 0,0712 | 0,1106 | 0,1487 | 0,199 | 0,2713 | 0,374 | 0,5127 | 0,6826 | 0,8606 |

По данным таблицы 19 построим рисунок 34, на котором изображена функция: aW=f(xW). Из этого рисунка получаем: SU=0,5; SP.W=0,3739; ΔSW=0,126. Коэффициент отклонения площади от идеальности равен:

Котк.=ΔSWSU=0,1260,5=0,252.

Графическим методом определены:

αW=−0,126 и βW=0,217.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

SW

SP.W

Рисунок 34 – Активность вольфрама в системе W – Pd по скорректированным данным.

Из уравнения:                    ln (1+αW)αW=αPdln(1+αPd),

определены: αPd=0,141 и αPd=−0,183.

Далее, по уравнению (98) вычислим другие термодинамические характеристики для компонентов расплава W – Pd.

5.1.3 Вычисление значений Аi, Bi, ΔHi∞ и ΔSiизб.∞.

### Термодинамические характеристики вольфрама в расплаве W – Pd.

| αW=−0,126; | βW=0,217; |  |
| --- | --- | --- |
| AW=−15,4359; | BW=−15,5645; |  |
| ΔHW∞=−253,26кДжг−ат; | ΔSWИзб.∞=−129,4Джг−ат.⋅К. |  |

Термодинамические характеристики палладия в расплаве W – Pd.

| αPd=0,141; | βPd=−0,183; |  |
| --- | --- | --- |
| APd=−13,9978; | BPd=−12,1744; |  |
| ΔHPd∞=−229,61кДжг−ат; | ΔSPdИзб.∞=−101,2Джг−ат.⋅К. |  |

По приведенным термодинамическим характеристикам вычислим значения основных термодинамических характеристик компонентов в расплаве W – Pd при различных их концентрациях (таблицы 20 и 21).

По данным этих таблиц построены графики (рисунки 35 и 36).

Вывод: Показана применимость концентрационных уравнений для термодинамического описания бинарных металлических расплавов со знакопеременным отклонением от идеальности.

| Функция | Концентрация вольфрама в расплаве - xW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕW | 0,1286 | -0,399 | -0,918 | -1,429 | -1,934 | -2,433 | -2,927 | -3,417 | 3,904 | -4,389 | -4,872 |
| lnγW | 0,1286 | -0,323 | -0,587 | -0,700 | -0,696 | -0,608 | -0,468 | -0,308 | -0,156 | -0,044 | 0,00 |
| γW | 1,137 | 0,724 | 0,556 | 0,496 | 0,498 | 0,544 | 0,626 | 0,735 | 0,855 | 0,957 | 1,00 |
| aW | 0,00 | 0,0724 | 0,1112 | 0,1489 | 0,1994 | 0,2722 | 0,3756 | 0,5147 | 0,6843 | 0,8614 | 1,00 |
| ΔHW,кДжг−ат. | -253,26 | -207,76 | -166,28 | -128,97 | -96,01 | -67,57 | -43,84 | -25,00 | -11,27 | -2,86 | 0,00 |
| ΔSWИзб.,Джг−ат.⋅К | -129,4 | -102,6 | -79,4 | -59,5 | -42,86 | -29,20 | -18,30 | -10,10 | -4,40 | -1,10 | 0,00 |

Таблица 20 – Вычисленные термодинамические характеристики вольфрама в расплаве W – Pd   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация палладия в расплаве - xPd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕPd | -1,823 | -1,402 | -0,977 | -0,548 | -0,115 | 0,325 | 0,770 | 1,223 | 1,684 | 2,153 | 2,633 |
| lnγPd | -1,823 | -1,135 | -0,625 | -0,269 | -0,041 | 0,081 | 0,123 | 0,110 | 0,067 | 0,022 | 0,00 |
| γPd | 0,167 | 0,321 | 0,535 | 0,764 | 0,960 | 1,085 | 1,131 | 0,112 | 1,070 | 1,022 | 1,00 |
| aPd | 0,00 | 0,0321 | 0,107 | 0,2293 | 0,3838 | 0,5423 | 0,6787 | 0,7814 | 0,8557 | 0,9196 | 1,00 |
| ΔHPd,кДжг−ат. | -229,61 | -183,40 | -142,92 | -107,94 | -78,20 | -53,60 | -33,87 | -18,81 | -8,25 | -2,04 | 0,00 |
| ΔSPdИзб.,Джг−ат.⋅К | -101,2 | -83,5 | -67,2 | -52,5 | -39,3 | -27,8 | -18,2 | -10,4 | -4,7 | -1,2 | 0,0 |

Таблица 21 – Вычисленные термодинамические характеристики палладия в расплаве W – Pd   при Т=1873 К.

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 35 – Активности вольфрама и палладия в системе W – Pd при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

Пунктирные линии – литературные данные.

Рисунок 36 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов

-1,82

0,13

2,63

-4,87