# Таблица 2. Физико-механические свойства однонаправленных композиционных материалов с полимерной матрицей

| Материал | Плотность, т/м3 | Предел прочности, ## МПа |  |  |  | Модуль упругости, ГПа |  |  | Удельная жесткость Е/ρ, 103 км | Относительное удлинение при разрыве, % | Удельная проч-ность σ/ρ, км | Ударная вязкость, кДж/м2 | Сопр. усталости на базе 107 циклов, МПа | Длит. прочн. при изгибе за 1000 ч, МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при рас-тяжении | при сжатии | при изгибе | при сдвиге | при рас-тяжении | при изгибе | при сдвиге |  |  |  |  |  |  |
| Карбоволокниты: КМУ-1л КМУ-1у КМУ-1в КМУ-2в Бороволокниты: КМБ-1м КМБ-1к КМБ-2к КМБ-3к Карбоволокнит с углер. матрицей КУП-ВМ Органоволокниты: с эластичным волокном с жестким волокном | 1,4 1,47 1,55 1,3 2,1 2,0 2,0 2,0 1,35 1,15–1,3 1,2–1,4 | 650 1020 1000 380 1300 900 1000 1300 200 100– 190 650–700 | 350 400 540 – 1160 920 1250 1500 260 75 180–200 | 800 1100 1200 – 1750 1250 1550 1450 640 100–180 400–450 | 25 30 45 – 60 48 60 75 42 – – | 120 180 180 81 270 214 260 260 160 2,5–8,0 35 | 100 145 160 – 250 223 215 238 165 – – | 2,80 3,50 5,35 – 9,8 7,0 6,8 7,2 – – – | 8,6 12,2 11,5 6,2 – 10,7 13,0 12,5 – 0,22–0,6 2,7 | 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3–0,5 0,3–0,4 0,3–0,4 0,3–0,4 – 10–20 2–5 | 46 70 65 30 – 43 50 65 – 8–15 50 | 50 44 84 – 90 78 110 110 12 500–600 – | 300 500 350 – 400 350 400 420 240 – – | 480 880 900 – 1370 1220 1200 1300 – – – |